### Маркировка батареек по типоразмерам

Широко распространены в мире щелочные и солевые батарейки следующих основных типоразмеров:

Американское название Название МЭК Название ГОСТ Обиходное название

1. AAA - R03 - 286 батарейка мизинчиковая, или батарейка AAA

2. AA - R6 - 316 батарейка пальчиковая, или батарейка AA

3. C - R14 - 343 С-батарейка, средняя("дюймовочка")

4. D - R20 - 373 D-батарейка, большая, бочка

5. 3R12 - 3336 квадратная, плоская 3 элемента 12 (337) 4,5 В

6. 6LR61 - «Крона» батарея 9v , 6 галетных элементов, батарейка 9 В

В этой маркировке сначала идет американское название, вторым – название МЭК, третьим – название по ГОСТ и четвертое – это обиходное название.

В названии МЭК для щелочного элемента перед буквой R добавляется L. А для никельгидроксидного элемента добавляется X.

Также имеется множество типоразмеров батареек таблеток (пуговичных) самых разных электрохимических систем. Их чаще всего применяют в часах, калькуляторах и т. п.

### Основные первичные химические источники тока и их характеристики.

1. Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом (Солевые батарейки)

Анодом служит цинк, являющийся корпусом источника тока, активным веществом катода - электролитический диоксид марганца или химический диоксид марганца, электролитом - хлорид аммония, хлорид цинка или хлорид аммония с хлоридом цинка. Электролит находится либо в загущенном состоянии, либо в порах микропористого сепаратора. Для снижения скорости или предотвращения коррозии в цинк и в электролит добавляют ингибиторы коррозии

К достоинствам этих батареек относятся невысокая стоимость и большое количество выпускаемых типоразмеров

Недостаток - падающая разрядная кривая, относительно невысокая удельная энергия, значительное ухудшение характеристик при повышенных нагрузках и низких температурах.

         2. Марганцево-цинковые источники тока с щелочным электролитом (Щелочные (алкалиновые) батарейки)

Анодом служит порошкообразный цинк, а катодом - диоксид марганца. Электролитом является гелеобразный раствор КОН или КОН в матрице. В состав анода и электролита включают ингибиторы коррозии

Достоинства в сравнении с марганцево-цинковым источником тока с солевым электролитом батарейки с щелочным электролитом имеют более высокие емкость и удельную энергию, в особенности при повышенных нагрузках и низкой температуре

Недостаток - более дорогие.

        3.  Серебряно-цинковые первичные источники тока

В качестве анода применяется порошкообразный цинк, катода - оксиды серебра, электролита - раствор КОН или NaОН (загущенные или матричные)

Достоинства - имеют гладкую разрядную кривую, высокую удельную энергию, низкий саморазряд, могут работать при больших токах

Недостатки - довольно дороги

Производятся в дисковой форме емкостью до 200 мА·ч. Применяются в часах, фотоаппаратах, слуховых аппаратах и других устройствах.

         4. Медно-цинковые источники тока

Производство этих химических источников тока началось еще в 1889 г. В настоящее время они выпускаются в небольших масштабах в виде элементов емкостью от 250 до 1000 А·ч. Гладкие цинковые пластины и пластины из смеси оксида меди, меди и связующего помещают в стеклянный или металлический сосуд с 20%-ным раствором NaОН. Элементы имеют напряжение 0,6-0,7 В и удельную энергию 25-30 Вт·ч/кг

К их достоинствам относится постоянство разрядного напряжения, очень малый саморазряд, безотказность в работе и невысокая цена

Применялись в системах сигнализации и связи на железных дорогах.

### 1. Цилиндрические элементы питания

| Тип элемента |  |  | Размеры (мм) | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Ач) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А373 | R, LR20 | D, XL | 33х60.3 | 1,5 | 14,3 |
| А343 | R, LR14 | C, L | 25.4х49.5 | 1,5 | 8,0 |
| А316 | R, LR6 | AA, M | 14.5х50.5 | 1,5 | 3,1 |
| А286 | R, LR03 | AAA, S | 10.5х44.5 | 1,5 | 1,35 |
| Крона | 6F22,6LR61 | E, 9V | 25.5х16.5х47.5 | 9,0 | 0,6 |

* Батарейки имеют достаточно высокие показатели 
* Не содержат кадмия и ртути - экологически чистый продукт 
* Обладают повышенной электрической емкостью 
* Батарейки идеально подходят для устройств с высоким потреблением энергии

### 2. Литиевые дисковые элементы питания

| Тип элемента | Размеры (мм) | Напряжение (В) | Номинальная емкость (мАч) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисковые элементы |  |  |  |  |
| 1/3N | 10.80х11.60 | 3.0 | 170 |  |
| 927 | 9.50х2.70 | 3.0 | 30 |  |
| CR1025 | 10.00х2.50 | 3.0 | 30 |  |
| CR1216 | 12.50х1.60 | 3.0 | 25-29 |  |
| CR1220 | 12.50х2.00 | 3,0 | 38 | Часы, поддержка памяти ПК |
| CR1225 | 12.50х2.50 | 3.0 | 40-50 |  |
| CR1616 | 16.00х1.60 | 3,0 | 42 | Часы, поддержка памяти ПК |
| CR1620 | 16.00х2.00 | 3,0 | 50-79 |  |
| CR1632 | 16.00х3.20 | 3,0 | 125 |  |
| CR2012 | 20.00х1.20 | 3,0 | 50-58 |  |
| CR2016 | 20.00х1.60 | 3,0 | 72 | Поддержка памяти ПК, фото |
| CR2025 | 20.00х2.50 | 3,0 | 160 | Поддержка памяти ПК, фото |
| CR2032 | 20.00х3.20 | 3,0 | 220 | Поддержка памяти ПК, фото |
| CR2320 | 23.00х2.00 | 3.0 | 120-135 |  |
| CR2325 | 23.00х2.50 | 3.0 | 160-200 |  |
| CR2330 | 23.00х3.00 | 3.0 | 265-280 |  |
| CR2354 | 23.00х5.4 | 3.0 | 560 |  |
| CR2430 | 24.50х3.00 | 3,0 | 280 | Поддержка памяти ПК |
| CR2432 | 24.50х3.20 | 3.0 | 290 |  |
| CR2450 | 24.50х5.00 | 3.0 | 500-575 |  |
| CR2477 | 24.50х7.70 | 3.0 | 1000 |  |
| CR3032 | 24.50х3.20 | 3.0 | 500 |  |
| Цилиндрические элементы и батареи |  |  |  |  |
| CR123A | 16.9х34.5 | 3,0 | 1300 | Фото |
| CR-P2 | 36.0х19.5х35.0 | 6,0 | 1300 | Фото |
| 2CR5 | 34.0х17.0х45.0 | 6,0 | 1300 | Фото |
| CR2 | 15.6х27.00 | 3,0 | 800 | Фото |

* Обладают более высоким напряжением, чем источники тока других электрохимических систем. Напряжение дисковых литиевых элементов составляет
3 В, литиевых батарей - 3-6 В
* Имеют низкий уровень саморазряда (не более 2% в год) 
* Имеют длительный срок хранения (5-10 лет) 
* Характеризуются стабильной работой в широком диапазоне температур (от -30 до +65 С)

### 3. Серебряно-цинковые дисковые питания

| Тип элемента |  |  |  | Размеры (мм) | Напряже- ние (В) | Номинальная емкость (мАч) | ГОСТ | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR43 | SR43SW |  | 301 | 11.60х4.20 | 1,55 | 120 | СЦ-32,СЦ-0.12 | Часы, калькуляторы |
| SR44 | SR44SW |  | 303 | 11.60х5.60 | 1,55 | 165 |  | Часы |
| SR67 | SR716SW |  | 315 | 7.90х1.65 | 1,55 | 21 |  | Часы |
| SR62 | SR516SW |  | 317 | 5.80х1.65 | 1,55 | 11,5 |  | Часы |
| SR64 | SR527SW |  | 319 | 5.80х2.70 | 1,55 | 20 | СЦ-527 | Часы |
| SR65 | SR616SW |  | 321 | 6.80х1.65 | 1,55 | 16 |  | Часы |
|  |  |  | 329 | 7.90х3.10 | 1,55 | 37 |  | Часы |
|  | SR416SW |  | 337 | 4.80х1.65 | 1,55 | 7/5 |  | Часы |
|  | SR421SW |  | 348 | 4.80х2.15 | 1,55 | 12 |  | Часы |
| SR44 | SR44W | G13 | 357 | 11.60х5.40 | 1,55 | 165 | СЦ-0.18,СЦ-33 | Часы, калькуляторы, слух. аппараты |
| SR58 | SR721SW | G11 | 362 | 7.90х2.15 | 1,55 | 24 | СЦ-0.018 | Часы |
| SR60 | SR621SW | G1 | 364 | 6.80х2.15 | 1,55 | 18 | СЦ-0.015,СЦ-60 | Часы |
|  | SR1116SW |  | 366 | 11.60х1.65 | 1,55 | 33 |  | Часы |
| SR69 | SR920W | G6 | 370 | 9.50х2.15 | 1,55 | 33 | СЦ-0.03,СЦ-59 | Часы |
| SR69 | SR920SW | G6 | 371 | 9.50х2.15 | 1,55 | 33 | СЦ-0.03,СЦ-59 | Часы |
| SR68 | SR916SW |  | 373 | 9.50х1.65 | 1,55 | 26 |  | Часы |
| SR44 | SR44 | G13 | S76E | 11.60х5.40 | 1,55 | 130 |  | Калькуляторы, слух. аппараты |
| SR66 | SR626SW | G4 | 377 | 6.80х2.60 | 1,55 | 29 |  | Часы |
| SR63 | SR521SW | GO | 379 | 5.80х2.15 | 1,55 | 14 | СЦ-0.14,СЦ-521 | Часы |
| SR55 | SR1120SW | G8 | 381 | 11.60х2.15 | 1,55 | 40 | СЦ-55,СЦ-0.043 | Часы, калькуляторы |
| SR41 | SR41SW |  | 384 | 7.90х3.60 | 1,55 | 42 |  | Часы, калькуляторы |
| SR43 | SR43W | G12 | 386 | 11.60х4.20 | 1,55 | 120 | СЦ-32,СЦ-0.12 | Часы, калькуляторы, слух. аппараты |
| SR54 | SR1130W | G10 | 389 | 11.60х3.05 | 1,55 | 70 | СЦ-30 | Часы, калькуляторы |
| SR54 | SR1130SW |  | 390 | 11.60х3.05 | 1,55 | 70 |  | Часы, калькуляторы |
| SR55 | SR1120W | G8 | 391 | 11.60х2.15 | 1,55 | 38 | СЦ-30 | Часы, калькуляторы |
| SR41 | SR41W | G3 | 392 | 7.90х3.60 | 1,55 | 48 | СЦ-21,СЦ-0.038 | Часы, калькуляторы, слух. аппараты |
| SR48 | SR754W | G5 | 393 | 7.90х5.40 | 1,55 | 70 |  | Часы, слух. аппараты |
|  | SR936SW | G9 | 394 | 9.50х3.60 | 1,55 | 60 |  | Часы, калькуляторы |
| SR57 | SR927SW | G7 | 395 | 9.50х2.65 | 1,55 | 55 |  | Часы, калькуляторы |
| SR59 | SR726W | G2 | 396 | 7.90х2.65 | 1,55 | 30 | СЦ-57 | Часы, калькуляторы |
| SR59 | SR726SW | G2 | 397 | 7.90х2.65 | 1,55 | 30 | СЦ-57 | Часы |
| SR57 | SR927W | G7 | 399 | 9.50х2.65 | 1,55 | 55 |  | Часы, калькуляторы |

* Представлены широкой гаммой типоразмеров 
* Характеризуются более высоким напряжением по сравнению с окисно-ртутными, марганцево-цинковыми и воздушно-цинковыми элементами 
* Обладают хорошими противоударными и противовибрационными свойствами 
* Характеризуются низким и стабильным внутренним сопротивлением 
* Имеют отличные низкотемпературные характеристики 
* Характеризуются постоянным разрядным напряжением до конца разряда 
* Срок хранения 3-4 года

### 4. Воздушно-цинковые элементы питания

| Тип элемента | Размеры (мм) | Напряжение (В) | Номинальная емкость (мАч) | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA10 | 5.79х3.48 | 1,4 | 75 | Слуховые аппараты |
| ZA13 | 7.80х5.33 | 1,4 | 255 | Слуховые аппараты |
| ZA312 | 7.80х3.45 | 1,4 | 130 | Слуховые аппараты |
| ZA675 | 11.56х5.33 | 1,4 | 620 | Слуховые аппараты/фото |

* Обладают большой емкостью 
* Не содержат токсичных веществ 
* Имеют длительный срок хранения, поскольку конструкция элемента предусматривает специальную заглушку, предупреждающую доступ воздуха до момента начала эксплуатации 
* Саморазряд при хранении при комнатной температуре не более 2 % в год 
* Элементы упакованы в блистеры по 6 штук и предназначены для слуховых аппаратов типа "заушин"